GT ATF Type II /Dexron IID

Специальная высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Формула создана на основе высокоэффективных базовых компонентов и присадок, разработанных с применением передовых технологий, и призвана выполнять самые строгие требования системы автоматического переключения передач. Включает антиокислительные, противопенные и антикоррозийные присадки, обеспечивающие устойчивые характеристики износостойкости. Полностью защищает автоматические трансмиссии автомобилей в условиях высоких скоростей и нагрузок. Обладает отличной низкотемпературной текучестью и повышенным индексом вязкости. Сочетается со всеми традиционными герметизирующими материалами и обеспечивает эффективную защиту от протечек.

# Преимущества:

- Обеспечивает плавное и быстрое переключение передач в различных условиях эксплуатации

- Предотвращает шум и вибрации

- Гарантирует долговечность фрикционных характеристик

- Обладает отличными эксплуатационными показателями в условиях различных диапазонов температур

- Эффективно защищает от коррозии

- Характеризуется отличной стойкостью к окислению

- Обладает высокими антипенными свойствами

- Совместимо со всеми материалами уплотнений

- Характеризуется длительным сроком эксплуатации без изменения свойств

# Применение:

Для любых автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, силовых коробок передач внедорожной, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, других гидравлических систем, для которых предписано применение ATF типа Dexron IID; Ford MERCON; Allison C-4.

# Спецификации и рекомендации:

Соответствует международному стандарту ATF Dexron IID.

Соответствует требованиям спецификаций Ford Mercon; Allison C4; ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C; Voith 55.6335 (G 607); МАN 339 Type Z1/ Type V1.

Типичные физико-химические характеристики:

| GT ATF Type II /Dexron IID |
| --- |
| Показатели | Метод | Результат |
| Плотность (15оС), кг/м3 | ASTM D 1298 | 850 |
| Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) | ASTM D 445 | 6,32 |
| Кинематическая вязкость (40оC), мм2/с (сСт) | ASTM D 445 | 29,32 |
| Вязкость по Брукфильду (-30оC) мм2/с (сСт) | ASTM D 2983 | 4130 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 189 |
| Температура вспышки, оС | ASTM D 92 | 201 |
| Температура застывания, оС | ASTM D 97 | -45 |
| Коррозия на медной пластине при 100 оС/3ч | ASTM D 130 | 1А |
| Цвет | ASTM D 1500 | красный |

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.